## Slide 1
FZ c-Si(n), 285 μm, 3 Ωcm
Textured CZ c-Si(n), 185 μm, 3 Ωcm
CZ c-Si(n), 185 μm, 3 Ωcm
Type A: Passivation studies
Type B: Passivation studies
Type C: Contact resistivity studies
ALD ZnO
ALD Al2O3
SiOx
RCA, NAOS, LTO, UV/O3
ALD ZnO
with or w/o Al-doping
ALD Al2O3
UV/O3 SiOx
ALD ZnO
with or w/o Al-doping
PVD Ag
UV/O3 SiOx
with or w/o
n+ diffusion
n+ diffusion
CZ c-Si(p), 500 μm, 3 Ωcm
Type D: ZnO:Al characterization
ALD ZnO
with or w/o Al-doping
with or w/o
ALD Al2O3
450 nm thermal SiO2
Sacrificial ALD Al2O3
etched after anneal